| ICS | 13.340.50 |
| --- | --- |
| CCS | 73 |

浙江省皮革行业协会团体标准

T/ZPGX      —XXXX

ZPGX

低帮牛皮帮面特种鞋

Specialty low cut leather upper footwear

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省皮革行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品式样	1

5  技术要求	1

6  试验方法	5

7  标识	8

8  检验规则	8

9  包装、运输和贮存	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省皮革行业协会提出归口。

本文件起草单位：德赛XXXXX公司。

本文件参与起草单位：浙江佰顺鞋业有限公司、温州市强博鞋业有限公司、XXXXXXXXXX、。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXXX、XXX、XXXXX

本文件由浙江省皮革行业协会负责解释。

低帮牛皮帮面特种鞋

  - 范围

本文件规定了各种工艺制作的低帮牛皮帮面特种鞋的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于满足野外运动、高强度训练、特定环境下工作区域需求的低帮牛皮帮面特种鞋。

本文件不适用于全橡胶（即完全硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）特种鞋。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1681  硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 20991—2007  个体防护装备 鞋的测试方法

GB 21148—2020  足部防护 安全鞋

GB 25038—2024  鞋类通用安全要求

GB/T 26713  鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定

GB/T 28287  足部防护 鞋防滑性能测试方法

GB/T 3903.5  鞋类 整鞋试验方法 感官质量

QB/T 1002—2015  皮鞋

  - 术语和定义

GB 21148—2020、QB/T 1002—2015界定的术语和定义适用于本文件。

  - 产品式样

低帮牛皮帮面特种鞋应符合图1式样。

- 低帮牛皮帮面特种鞋

  - 技术要求

    - 成鞋

      - 感官质量

感官质量应符合表1要求。其中序号1～5项和严重缺陷项为主要项目，序号6～10项为次要项目。

- 感官质量

| 序号 | 项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体外观 | 平整、平服、平稳、清洁、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色、脱色（擦色革变色革等多色特殊鞋面革除外)。鞋垫牢固、平整 |
| 2 | 帮面 | 皮革帮面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致（特殊设计风格除外）。可有不明显的轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面（裂纹革等特殊帮面材料的皮鞋除外）、露帮脚、白霜。不应有伤残。次要部位允许有轻微松面 纺织物及编织物帮面：次要部位允许有明显的织疵两处 |
| 3 | 主跟和包头 | 有主跟和包头的皮鞋，主跟和包头应端正、平服、对称、到位。不应收缩变形 |
| 4 | 鞋跟 | 鞋跟装配牢固、平正，大小高矮对称，色泽一致。无裂缝，包皮平整，跟口严实 |
| 5 | 子口 | 整齐严实 |
| 6 | 折边沿口 | 基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，不应有裂口 |
| 7 | 缝线 | 线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不应有跳线、重针（工艺设计上的回针除外）、断线、翻线、开线及缝线越轨等。次要部位跳线、重针可有1处，每只鞋不应超过两处 |
| 8 | 外底 | 同双鞋外底相同部位色泽、花纹基本一致（特殊设计风格除外），可有轻微缺陷 |
| 9 | 附件 | 有附件的皮鞋附件装配牢固，基本对称，色泽一致（特殊设计风格除外），感官无明显缺陷 |
| 10 | 尺寸 | 同双鞋前帮长度允差应为2.0mm；后帮高度允差应为2.0mm；三节头包头长度允差应为1.0mm；后帮高度小于250mm的高度允差应为3.0mm |
|  |  | 同双鞋外底长度允差应为2.0mm，宽度允差应为1.5mm，厚度允差应为1.0mm |
|  |  | 同双鞋后跟高度允差应为1.0mm，前翘允差应为2.0mm |
|  |  | 后缝歪斜不应大于2.0mm |
|  |  | 外底前掌着地部位最薄处厚度不应小于3.0 mm，后掌着地部位最薄处厚度不应小于5.0 mm（装配式鞋跟若装有跟面，包括跟面厚度） |
| - 表中未列入的感官质量缺陷，按表1类似项目处理。 - 出现下列情况之一，属于严重缺陷：同双鞋前帮长度允差超过4.0 mm；同双鞋后帮高度允差超过4.0 mm；同双鞋外底长度允差超过4.0 mm；同双鞋外底宽度允差超过3.0 mm。 |  |  |

      - 钉尖和断针要求

        - 鞋内腔不应有钉尖；除特殊风格和功能性需求外，鞋外部不应有钉尖。

        - 鞋内外不应有断针。

      - 鞋帮高度与鞋座区域

        - 鞋帮高度应符合表2要求。

        - 从紧靠鞋底的水平表面测量时，满足鞋帮要求的区域的最小高度应符合表3要求。

- 鞋帮高度

| 鞋号 | 高度/mm |
| --- | --- |
| ≤225 | ＜103 |
| 230～240 | ＜105 |
| 245～250 | ＜109 |
| 255～265 | ＜113 |
| 270～280 | ＜117 |
| ≥285 | ＜121 |

- 满足鞋帮要求的最小高度

| 鞋号 | 最小高度/mm |
| --- | --- |
|  | 式样A |
| ≤225 | 44 |
| 230～240 | 46 |

表3  满足鞋帮要求的最小高度（续）

| 鞋号 | 最小高度/mm |
| --- | --- |
|  | 式样A |
| 245～250 | 48 |
| 255～265 | 50 |
| 270～280 | 52 |
| ≥285 | 53 |

        - 鞋座区域应封闭。式样A鞋座区域的鞋帮在表2给出的高度范围内不应有缝合之外的孔洞。

      - 鞋底性能

        - 结构

有内底时，在不损坏鞋的情况下内底应不能移动。如果没有内底，应有固定不能移动的鞋垫。

        - 鞋帮/底结合强度

除缝合底外，结合强度≥4.5 N/mm；如果发现鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0 N/mm。

        - 防滑性

后跟向前滑动摩擦系数：≥0.28，水平向前滑动摩擦系数：≥0.32。

        - 电绝缘性能

鞋不应使用金属材料的部件或配件，帮底结合不应采用上下穿通线缝。

        - 耐油性

耐油性的体积变化百分数≤10 %，硬度变化≤5（邵尔A）

        - 回弹性

回弹性≥20 %。

    - 帮面

      - 撕裂力

皮革帮面撕裂力≥100 N。

      - 抗张强度

皮革鞋帮抗张强度≥15 N/mm2。

      - 水蒸气渗透性和系数

水蒸气渗透率≥0.8 mg/(cm2·h)，水蒸气系数≥15 mg/cm2。

      - 耐折

连续屈挠150 000 次，应无裂纹产生。

    - 衬里

下列要求适用于前帮衬里和后帮衬里。

      - 撕裂力

皮革衬里撕裂力≥30 N，涂覆织物/纺织品衬里撕裂力≥15 N。

      - 耐磨性

在完成下列转数前，衬里不应产生任何破洞：

- 干式测试：51 200 转；

- 湿式测试：25 600 转。

      - 水蒸气渗透性和系数

水蒸气渗透率≥2.0 mg/(cm2·h)，水蒸气系数≥20 mg/cm2。

    - 鞋舌撕裂强度

皮革鞋舌撕裂强度≥36 N，涂覆织物/纺织品撕裂强度≥18 N。

    - 内底和鞋垫

      - 厚度

内底和/或鞋垫厚度≥2.0 mm。

      - 吸水性和水解吸性

吸水性≥70 mg/cm2，水解吸性≥水吸收的80％。

      - 内底耐磨性

非皮革内底磨擦400次来回后，不应有严重磨损。

      - 鞋垫耐磨性

非皮革鞋垫及鞋垫的非皮革部分，在完成下列转数前，摩擦表面不应产生任何破洞：

a)	干式测试：25 600转；

b)	湿式测试：12 800转。

    - 大底

      - 除保护包头卷边下方区域外，标准所示的阴影部分应有向侧边开口的花纹。前掌着力区域     ≥0.45 L，后跟区域≥0.25 L（L表示防滑外底全长）

- 大底

      - 撕裂强度

密度＞0.9 g/cm3的材料，撕裂强度≥9 kN/m；密度≤0.9 g/cm3的材料，撕裂强度≥6 kN/m。

      - 耐磨性

密度≤0.9 g/cm3材料的相对体积磨耗量≤250 mm3，密度＞0.9 g/cm3材料的相对体积磨耗量      ≤150 mm3。

      - 耐折性

连续屈挠30 000次，切口增长≤4 mm。如发生下列自然产生裂纹的情况，可认为合格：

- 仅评价踏地范围中心的裂纹，保护包头下方区域的裂纹应忽略；

- 深度小于0.5 mm的浅表裂纹应忽略；

- 如果裂纹深度不超过1.5 mm，长度不超过4 mm，且数量不超过5处，应认为鞋底合格。

      - 水解

聚氨酯外底和外层由聚氨酯组成的鞋底，连续屈挠150 000次，切口增长≤6 mm。

      - 中间层结合强度

外层或花纹层与相邻层之间的结合强度≥4.5 N/mm；如果鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0 N/mm。

      - 厚度

外底厚度d1≥4.0 mm。

    - 化学物质限量要求

化学物质限量要求应符合表4要求。

- 化学物质限量要求

| 序号 | 项目a |  |  | 要求b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值c | 皮革 |  | ≥3.2 |
| 2 | 六价铬（CAS号:18540-29-9） | 皮革 |  | ≤3 mg/kg |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料d | 纺织品 |  | ≤20 mg/kg |
|  |  | 皮革 |  | ≤30 mg/kg |
| 4 | 甲醛（CAS号:50-00-0） | 纺织品、皮革 | 直接接触皮肤的材料e | ≤75 mg/kg |
|  |  |  | 非直接接触皮肤的材料e | ≤300 mg/kg |
| 5 | 富马酸二甲酯（CAS号:624-49-7） | 纺织品、皮革 |  | ≤0.1 mg/kg |
| 6 | 含氯苯酚 | 纺织品 | 五氯苯酚（CAS号:87-86-5） | ≤0.5 mg/kg |
|  |  |  | 2,3,5,6-四氯苯酚（CAS号:935-95-5） | ≤0.5 mg/kg |
|  |  | 皮革 | 五氯苯酚（CAS号:87-86-5） | ≤0.5 mg/kg |
| 7 | 邻苯二甲酸酯f | 带涂层（印花）材料、橡胶、塑料等合成材料 | DEHP、DBP、BBP、DIBP 四种总量 | ＜0.1% |
| 8 | 短链氯化石蜡 （C10～C13，CAS号：85535-84-8） | 纺织品、皮革、橡胶、塑料等合成材料 |  | ＜0.15% |
| - 应对可触及部件的材料进行检验。 - 按皮革的试验方法测试化学物质含量时，以试样实际质量为基准计算结果。 - 对鞋帮、衬里、鞋舌、内底、鞋垫进行检验。如果pH值＜4，则稀释差应＜0.7。 - 在还原条件下，染料中不允许分解出有害芳香胺清单见GB 25038—2024中附录A。 - 通常情况下，衬里、内底或内垫为直接接触皮肤材料，帮面、外底非直接接触皮肤材料；当没有衬里或外底没有内底时，帮面或外底直接与脚接触为直接接触皮肤材料。 - 限用邻苯二甲酸酯类增塑剂信息见GB 25038—2024中附录B。 |  |  |  |  |

  - 试验方法

    - 成鞋

      - 感官质量

按GB/T 3903.5进行检验。

      - 钉尖和断针

按GB 25038—2024进行检验。

      - 鞋帮高度与鞋座区域

按GB/T 20991—2007中6.2方法测量，

      - 鞋底性能

        - 鞋帮/底结合强度

按GB/T 20991—2007中的5.2方法进行检验。

        - 防滑性

按GB/T 28287方法进行检验。试验介质为洗涤剂溶液，试验介面为陶瓷砖界面。

        - 电绝缘性能

按GB 21148—2020中附录C进行检验。测试电压10 kV，泄漏电流≤1.8 mA。

        - 耐油性

按GB/T 20991—2007的进行检验。

        - 回弹性

按GB/T 1681的进行检验。

    - 帮面

      - 撕裂力

按GB/T 20991—2007中6.3方法进行检验。

      - 抗张强度

按GB/T 20991—2007中6.4方法进行检验。

      - 水蒸气渗透性和系数

按GB/T 20991—2007中6.6和6.8方法进行检验。

      - 耐折

按GB/T 20991—2007中6.10方法进行检验。

    - 衬里

      - 撕裂力

按GB/T 20991—2007中6.3方法进行检验。

      - 耐磨性

按GB/T 20991—2007中6.12方法进行检验。

      - 水蒸气渗透性和系数

按GB/T 20991—2007中6.6和6.8方法进行检验。

    - 鞋舌撕裂强度

按GB/T 20991—2007中6.3方法进行检验。

    - 内底和鞋垫

      - 厚度

按GB/T 20991—2007 中7.1方法进行检验。

      - 吸水性和水解吸性

按GB/T 20991—2007中7.2方法进行检验。

      - 内底耐磨性

按照GB/T 20991—2007中7.3方法进行检验。

      - 鞋垫耐磨性

按GB/T 20991—2007中6.12方法进行检验。

    - 大底

      - 花纹区域

按GB 21148—2020中的5.7.1.1进行检验。

      - 撕裂强度

非皮革外底按GB/T 20991—2007中8.2方法进行检验。

      - 耐磨性

按GB/T 20991—2007中8.3方法进行检验。

      - 耐折性

按GB/T 20991—2007中8.4方法进行检验。

      - 水解

按照GB/T 20991—2007中8.5方法进行检验。

      - 中间层结合强度

按GB/T 20991—2007中5.2方法进行检验。

      - 厚度

按GB/T 20991—2007中8.1方法进行检验。

    - PH值

按GB/T 20991—2007中的6.9进行检验。

    - 六价铬

按GB 25038—2024进行检验。

    - 可分解致癌芳香胺燃料

按GB 25038—2024进行检验。

    - 甲醛

按GB 25038—2024进行检验。

    - 富马酸二甲酯

不同样品分开检验，按GB/T 26713进行检验。

    - 含氯苯酚

按GB 25038—2024进行检验。

    - 邻苯二甲酸酯

按GB 25038—2024进行检验。

    - 短链氯化石蜡

按GB 25038—2024进行检验。

  - 标识

应清晰持久地标记下列各项，例如压印或烙印：

- 产品名称；

- 鞋号；

- 商标，或可辨别制造商或供货商的标注；

- 生产日期（年、月）；

- 执行标准；

- 功能标识（I），且与e)彼此相邻。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 组批

以同批次原料、相同加工工艺生产的同一品种产品为一检验批次。

    - 出厂检验

      - 出厂检验项目：第5章中5.1.1每双全检，第5章中5.1.2-5.1.4和5.2-5.7进行抽检。经检验合格并附有合格证方可出厂。

      - 每批产品应随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。

    - 型式检验

      - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制时；

- 工艺有重大改变可能影响产品性能时；

- 正常生产时应每年进行一次；

- 停产三个月以上恢复生产时。

      - 型式检验项目为第5章所有项目

      - 抽样方案

从同一批次出厂检验合格的产品中随机抽取3双或满足检验所需的最低样品数。

    - 判定规则

      - 感官质量中主要项目和严重缺陷项目符合标准要求，次要项目不超过两项不符合标准要求判该项目合格。

      - 所检项目均符合标准要求，则判为合格。

      - 所检项目中有一个及以上不符合标准要求，判定为不合格。

  - 包装、运输和贮存

    - 包装

产品应有内、外包装。必要时可加软包装、防潮剂、防蛀剂、防霉剂。

    - 运输和贮存

      - 运输和贮存时不得重压、受潮、雨淋、曝晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质放在一起。

      - 仓库内应保持通风干燥。产品离地和墙0.2 m以上，防止产品受潮发霉。